纯铁基础知识普及

碳含量小于0.04%的钢称为工业纯铁，工业纯铁的纯度在99.6%～99.8%之间。按照用途分类，纯铁分为电磁纯铁和原料纯铁两大类，其中电磁纯铁主要用作各种直流磁性原件，原料纯铁主要作为各种炉料使用。

1、国内外纯铁发展情况

国外对于纯铁研究比较早的是美国、西德、前苏联、日本。其中日本在七十年代到九十年代电磁纯铁发展迅猛。随着冶炼低碳钢技术的发展，电磁纯铁开始在电工用钢领域占据了独特的地位。由于它在直流磁场下具有磁性能优势，因此，在磁屏蔽、直流电机等方面得到充分应用。

我国从一九五五开始研发，并逐步研制成具有中国特色的产品。从1955年开始，在国内太钢最早研制纯铁，且一直是国内纯铁科研和生产的主要单位，太钢纯铁的发展基本上代表了中国电磁纯铁的发展。

近年来，随着我国电子、电讯等产业的迅速发展，纯铁已广泛应用于日常生活，电力、机械、交通等各个领域，成为了现代社会电子、计算机、通信等高技术产业的物质基础。同时，纯铁产品在气象、医疗、军事等领域也发挥着越来越重要的作用。目前国内生产原料纯铁的厂家主要有太钢、首钢、鞍钢，生产电磁纯铁的厂家主要有太钢、宝武钢铁。

2、太钢纯铁简介

工业纯铁是太钢的传统名牌产品，有将近50年的研制历史，曾多次荣获省、部、国家银奖和金奖，在国内具有很高的知名度，历年产品开发量及市场占有率居国内第一位。电磁纯铁、原料纯铁国家标准均由太钢负责起草。

作为国内主要纯铁生产企业，太钢纯铁在国内树立了良好的品牌形象。太钢工业纯铁品种齐全，用途广泛，其中电磁纯铁DT4系列作为质优价廉的软磁材料用于继电器、电声器、磁及盘、电磁阀、直流电机、充磁机、粒子加速器、仪表（如电镜、示波器、显像管）、磁屏蔽（如电讯及机要场所防干扰屏蔽车、屏蔽室，核磁共振屏蔽室等）以及自动控制系统，另外用于武器装备及控制系统（如9910工程、航空、航天——如“神舟宇宙飞船”用材料等）；电磁纯铁DT8和高真空气密性纯铁DT9用于尖端科技领域；原料纯铁用于超低碳不锈钢、粉末冶金、铝镍钴和钕铁硼永磁材料等。

3、电磁纯铁

电磁纯铁是软磁材料之一，具有低矫顽力、高磁导率、磁性稳定性的优良软磁性能，而且价格低廉，加工性能好，广泛主要用于电器、电讯、仪表和国防尖端工业制作电磁元件、电磁铁芯等，是科技工业不可缺少的一种重要功能性材料。

电磁纯铁是一种优质特钢，具有钢的一般特性，但又具有独特的物理性能，技术含量高，产品附加值高。

表1 电磁纯铁主要规格

| 品种 |  | 规格（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚度 | 宽度 | 长度 |
| 热轧中厚板 |  | 6～60 | 1500～1800 | 4000～8000 |
| 热轧卷板 |  | 2.0～12.0 | 1000～1250 | 卷 |
| 冷轧薄板 |  | 0.5～4.0 | 1000～1200 | 2000或卷 |
|  |  | 2.0～6.0 | 2000～4000 |  |
| 热轧圆钢 |  | Φ60～Φ100 |  |  |
| 热轧盘条 |  | Φ5.5 ～Φ20盘圆 |  |  |
| 锻材 |  | Φ80～Φ380圆或80×80～380×380方钢 |  |  |
| 热轧钢棒 | 扁钢 | 60～150 | 300～1000 | 1500～6000 |
|  | 方钢 | 70×70 ～ 380×380 |  |  |
| 连铸板坯 |  | 200～220×1060～1380×1500～9000 |  |  |

表2 电磁纯铁磁性能摘要

| 磁性 等级 | 牌号 | 矫顽力Hc A/m ≤ | 矫顽力时效增值 △Hc A/m ≤ | 最大 磁导率 μm H/m ≥ | 磁感应强度B，T |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | B200 | B300 | B500 | B1000 | B2500 | B5000 | B10000 |
| 普级 | DT4 | 96.0 | 9.6 | 0.007 5 | ≥ 1.20 | ≥ 1.30 | ≥ 1.40 | ≥ 1.50 | ≥ 1.62 | ≥ 1.71 | ≥ 1.80 |
| 高级 | DT4A | 72.0 | 7.2 | 0.008 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特级 | DT4E | 48.0 | 4.8 | 0.011 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 超级 | DT4C | 32.0 | 4.0 | 0.015 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：B200、B300、B500……B10 000分别表示磁场强度为200A/m、300A/m、500A/m……10 000A/m时的磁感应强度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、原料纯铁

太钢原料纯铁牌号主要有YT01、YT2、YTnd1等，产品气体含量低、钢质纯净度高。产品主要用于各类精密合金、电工合金、软磁、非晶态合金及永磁合金等产品的炉料。

表3 原料纯铁主要规格

| 品种 | 规格（mm） |
| --- | --- |
| 连铸板坯 | 200～230×1000～1400×1550～9000 |
| 方钢 | 70×70～230×230 |
| 热轧盘条 | Φ5.5 ～Φ20 |
| 热轧厚板 | 6～60×1500～1800×4000～8000 |

表4 原料纯铁成分要求

| 代表 钢种 | 化学成分（%）不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Al | Cr | Ni | Cu | Ti | O |
| YT01 | 0.003 | 0.010 | 0.020 | 0.008 | 0.004 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.005 | 0.008 |
| YT2 | 0.008 | 0.030 | 0.060 | 0.012 | 0.007 | 0.050 | 0.020 | 0.020 | 0.050 | 0.020 | 0.015 |

5、纯铁发展前景

1）电磁纯铁是科技发展不可或缺的高性能低成本的软磁材料，从独特的角度反映了当今世界电工钢研制的方向和最高水平，将进一步向超纯化和功能多元化方向发展。

2）不同应用领域对于原料纯铁残余元素要求不尽相同，但低残余元素、高纯净度是原料纯铁未来发展的趋势。